PCD

E.I.D. LTD INDUSTRIAL DIAMONDS

PCD

EIDは、非鉄及び非金属素材両方の機械加工用に工業用標準グレード３種類のPCD（細粒、中粒、粗粒）を提供します。最適な仕上がりを得るために、EIDの技術者は標準タイプ（”Ｓ”タイプ）に加えて、下記の様に各グレードのPCDに新しい革新的なPCD特性を開発しました。２つの新しい特性は、より高い靭性と熱安定性を実現するタフタイプPCD（”Ｘ”タイプ）と、より高いダイヤモンド濃度と耐摩耗性を有する超硬質タイプPCD（”Ｕ”タイプ）です。

さらに、EIDはサブミクロンPCD（１ミクロン未満のPCD）用に新グレードの”SF”を提供します。

| PCDグレード タイプ | 細粒 2～4㍈ | 中粒 8～10㍈ | 粗粒 25～35㍈ | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標準（Ｓ） | ESF | ESM | ESC | 鉄を含む標準的な金属及び非鉄金属の機械加工用 |  |  |  |  |  |  |  |
| タフタイプ（Ｘ） | EXF | EXM | EXC | より高い靭性のための機械加工用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超硬質タイプ（Ｕ） | EUF | EUM | EUC | より高いダイヤモンド濃度用 |  |  |  |  |  |  |  |
| サブミクロン（SF） | 超上質：SF 0.5～0.9 |  |  | 上質仕上げおよびフライス加工 |  |  |  |  |  |  |  |

D（ブランク直径）　　： 52、62、75

T（ブランク厚み）　　： 1.6、2.0、3.2、4.8

t（ダイヤモンド厚み） ： 0.5±0.1 ：標準

0.35±0.1：薄め

1.0±0.1  ：厚め

EID Ltd, EID House, 12 St Cross Street, London EC1N 8UB. England.

Tel: +-44-207-405-6594. Fax: +-44-207-831-0372. Website: www.eid-ltd.com. Email - phil@eid-ltd.com , lee@eid-ltd.com

EID PCD切削工具ブランクの 適用分野

PCD

E.I.D. LTD INDUSTRIAL DIAMONDS

EID Ltd, EID House, 12 St Cross Street, London EC1N 8UB. England.

Tel: +-44-207-405-6594. Fax: +-44-207-831-0372. Website: www.eid-ltd.com. Email-phil@eid-ltd.com , lee@eid-ltd.com

| EID PCD | 対象となる業界 （自動車、水力、航空、航空宇宙、建設産業） |
| --- | --- |
| 加工対象素材―非鉄合金、プラスチック材、木材、 金属マトリックス複合材、合成材 |  |
| 細粒PCD（“Ｆグレード”） ESF ―――――― EXF ―――――― EUF―――――― SF ―――――― （サブミクロン） 中粒PCD（“Ｍグレード”） ESM―――――― EXM―――――― EUM―――――― 粗粒PCD（“Ｃグレード”） ESC―――――― EXC―――――― EUC―――――― | アルミ合金及び銅合金 シリコン-アルミ合金（高シリコン含有） プラスチック、繊維ガラス シリコン-アルミ合金 プラスチック、繊維ガラス 高度耐摩耗性素材 （例：機体用の最良仕上げ面） 高度衝撃耐性、鏡面仕上げアルミ合金、 複合材、チタン等 木工及び金属加工 金属加工（リーマー仕上げ、フライス加工、 機械加工） （例：自動車部品） 木工で特定の問題がある場合に有効 （例：研磨プラスチック、研磨性木質系板材） 木工 パーティクルボード、中質繊維板(MDF)、セメント板、 セラミック被膜のフローリング床 機械加工困難な素材（炭素繊維複合材、 セラミック部品、プラスチックレンズ、 Al₂O₃被膜の積層床） より強い衝撃を必要とし断続する切削 ダイヤモンド高含有の特殊用途用 （例：MMCフライス加工、セラミック、 WC機械加工） 高シリコン-アルミ合金（シリコン 20％） 金属マトリックス複合材（MMC） プラスチック複合材（繊維ガラス） 低硬度ねずみ鋳鉄（例：クランクシャフト掘削機） 難削材の機械加工がより有益に （例：炭素繊維複合体、PCB、 SiC強化型アルミ合金、ケブラ―） |